## Slide 1
课程内容
1. 概述
2. 工艺
3. NOR Flash
4. 2D NAND
5. eFlash
6. 3D NAND
7. 测试与可靠性

## Slide 2
第三章 NOR Flash
· 3.1 读取路径：解码
· 3.2 读路径：感测技术
· 3.3 编程操作电路
· 2.4 NAND型Flash浮栅工艺
· 2.5 嵌入式Flash工艺

## Slide 3
2.1 标准闪存工艺概述
· 2.1.1 标准闪存技术和工艺
· 2.1.2 良率和可靠性
· 2.1.3 微缩化问题

## Slide 4
2.1.1 标准闪存技术和工艺
用于闪存的硅平面技术的演变遵循了半导体行业的总体趋势。到目前为止，摩尔定律在闪存技术上也是成立的。
生产中的Flash产品的演变

## Slide 5
Flash工艺要求
标准CMOS器件要求：
延时小、低工作电压、温度范围广……
Flash单元相关限制：
1）写入操作中需要高电压
2）编程/擦除循环必须在不降低单元性能和数据保持的情况下持续进行

## Slide 6
闪存器件的基本工艺流程
前端：
1）隔离
2）阱和沟道掺杂
3）存储单元结构定义
4）晶体管定义
后端：
5）层间电介质
6）互连
7）钝化

## Slide 7
隔离
场氧化物隔离的要求：
1）防止相邻器件之间的寄生漏电流
2）存储单元阵列中的有源区间距必须尽可能小，以提高存储单元尺寸方面的阵列效率
为此，有不同的LOCOS（L）方案可用于闪存技术。
LOCOS：Local Oxidation of Silicon，硅局部氧化隔离

## Slide 8
隔离
LOCOS隔离的工艺步骤
SEM显微照片

## Slide 9
隔离
随着尺寸的微缩到0.25微米以下时，鸟嘴带来的副作用越来越大，如平坦化及应力带来的缺陷等，后续引入了浅槽隔离工艺（STI）
STI: shallow trench isolation，浅槽隔离工艺

## Slide 10
阱和沟道掺杂
高能注入法的引入使阱的形成得到了优化。
上表显示了16 Mbit闪存中注入步骤的剂量和能量范围。

## Slide 11
阱和沟道掺杂
通过高能注入法，然后使用逆行阱，将在Flash开发中发挥特殊作用，因为它可以形成三阱结构。
三阱结构对于闪存的应用：
1）可被用于解码电路，以管理单电压器件中擦除操作的负电压
2）与特殊的闪存单元结构和写/擦除方案严格相关。整个阵列可以放在一个三阱中，以允许不同的编程或擦除操作
三阱已成为替代存储单元方法的基本结构。

## Slide 12
阱和沟道掺杂
a）逆行阱
b) 常规工艺流程

## Slide 13
阱和沟道掺杂
三阱结构
沿着上图的A-A'截面的三阱结构的掺杂概况

## Slide 14
存储单元结构定义
0.5微米技术的16兆比特闪存单元的TEM图片
目标：获得数以百万计的比特，这些比特在温度（-40℃和125℃之间）以及电场和热载流子方面都会受到很大的应力，但仍然能够长期保持电荷。

## Slide 15
存储单元结构定义
步骤：
1） 隧穿氧化物的生长
2） 第一次多晶硅淀积
3） 多晶硅间的电介质
4） 第二次多晶硅淀积
5） 漏极和源极结的结构
6） 调整沟道掺杂

## Slide 16
隧穿氧化物的生长
保证薄的栅极氧化物的质量，是闪存良率和可靠性方面的最重要因素。
对氧化工艺有如下要求：
1） 单晶圆批次和批次间的均匀性和可重复性
——氧化物厚度的不均匀性将严重影响闪存器件的特性，特别是编程和擦除性能
2） 控制氧化物缺陷密度
——影响存储器的功能和可靠性

## Slide 17
第一次多晶硅沉积
形成多晶硅薄膜，作为存储单元的浮栅。
多晶硅通常通过CVD技术形成，使用SiH4的热解。
然而，在多晶硅沉积、掺杂和后热处理过程中，有可能损坏隧道下方的氧化物；同时，晶粒大小会对存储器阵列的擦除特性造成影响。
非晶硅（a-Si）是多晶硅的一个替代品。a-Si沉积产生了一个与活性电介质更平滑的界面，从而提高了器件的电气性能。此外，a-Si薄膜将改善擦除操作过程中跨越隧道氧化物的电场的均匀性，可以得到一个更紧密的擦除阈值电压分布。

## Slide 18
多晶硅间的电介质
位置：在多晶硅1(浮栅）之上形成，将浮栅与控制栅分开。
要求：
1）具有良好的介电性能，以保证保持力要求。
2）它必须尽可能薄，以增加栅极耦合率，从而提高存
储单元的性能。

## Slide 19
第二次多晶硅沉积
淀积形成第二种多晶硅薄膜，作为存储单元的控制栅，通常称为多晶硅2。
控制栅将许多单元（数百个）连接在同一条线（行）上，即所谓的字线。通常，为了降低字线的电阻率，在poly2的上面沉积一层厚厚的硅化钨薄膜。

## Slide 20
漏极和源极结的结构
对漏极结进行优化，用以提高编程的效率。漏极结是通过高剂量的砷注入获得的，使用突变结让负责通道电子能量分布的纵向电场被增加，尽可能有效地产生热电子。
对源极结进行优化，用以尽量减少在擦除过程中由于带对带隧道而产生的寄生衬底电流。在砷的扩散中加入了磷的扩散，以获得一个非常深的结，这大大有助于控制衬底电流和避免热空穴的产生

## Slide 21
调整沟道掺杂
仔细调整沟道掺杂，以权衡对源极和漏极结的冲突要求。
高的沟道掺杂（表面受体浓度在1017-1018之间）有助于进一步优化编程效率，产生更高的横向电场。然而，高的沟道掺杂降低了源结的击穿，恶化了漏电流性能。
可以采用大倾角注入法，以便在栅极形成后仅在漏极一侧增加栅极以下的掺硼浓度。它允许用p-pocket包围漏极结，并在不增加整体沟道掺杂的情况下优化编程效率。

## Slide 22
调整沟道掺杂
带有p-pocket的一般Flash器件的横截面

## Slide 23
层间电介质
通常与非易失性存储器的电荷保持问题相联系。